ООО «МирОК» предлагает Заказы по телефонам: 8-903-190-99-67 с 9.00-21.00 8-905-701-25-25 с 10.00-18.00 8-926-660-04-24 с 8.00-22.00 (499) 371-71-66 с 10.00-21.00 Приобрести «Универсальный комплекс для гидроизоляции» в жилых помещениях домов и квартир, подвалах, погребах, гаражах, бассейнах и т.д. для надежной и долговременной защиты стен, потолков, полов и швов от протечек. Компоненты "УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА для ГИДРОИЗОЛЯЦИИ" упакованы в пластиковое ведро объемом 5 л, весят 6 кг и обеспечивают гидроизоляцию и биоцидную защиту 5 кв. м бетонной, кирпичной, каменной или оштукатуренной поверхности, выдерживающую давление воды до 16 атм. Оптовая цена 1500 руб. (включая НДС). Нанесение гидроизоляции на стены, потолки, полы и швы осуществляется по технологии малярных работ – кистью или валиком и не требует от исполнителя специальных навыков. Материалы "КОМПЛЕКСА" сертифицированы, безопасны для здоровья человека и окружающей среды и по гигиеническим показателям рекомендованы для применения без ограничения в строительстве, в том числе предприятий пищевой промышленности, бассейнов и резервуаров с питьевой водой; не имеют раздражающего запаха; не содержат растворителей.

Комплекс материалов "СТРОЙМОСТ – КОМПЛЕКС" для тонкослойной проникающей капиллярной гидроизоляции с маркой по водонепроницаемости W 16 бетона кирпича, камня или штукатурки на площади поверхности 5 кв. м 5745-97320390-07, ТУ 2383-003-97320390-06, ТУ 2316-97320390-06 "Мосстройсертификация": Сертификат соответствия № RU.МСС.192.772.1.ПР.16080 Сан.-эпидем. заключения №№ 77.01.16.238.П.000629.01.07, 77.01.16.231.П.000628.01.07, 77.01.16.249.П.000625.01.07 Разрешены в строительстве для внутренних и наружных работ, в т.ч. предприятий пищевой промышленности, бассейнов, резервуаров с питьевой водой Действие материалов: Очиститель – Активатор адгезии "СТРОЙМОСТ "ХИМФРЕЗ" удаляет с поверхности плотную цементную пленку, открывает поры, адгезионно активирует поверхность и обеспечивает проникновение активных гидроизолирующих компонентов в бетон и кирпич. Антисептик "СТРОЙМОСТ "АСЕПТИК" удаляет плесень и предотвращает рост плесневых грибков, микробов, водорослей, мхов. Сухая гидроизоляционная смесь "СТРОЙМОСТ "КРИСТАЛЛИН W16" активные химические компоненты цементной растворной смеси проникают в бетон и кирпич, образуют кристаллы, которые уплотняют (кольматируют) поры, капилляры, микротрещины, создают преграду для воды и упрочняют. Достоинства гидроизоляции: Не дает высолов! ● Водонепроницаемость W16 – держит давление водяного столба высотой 160 м ● Марка по морозостойкости F300 – выдерживает 300 циклов замораживания и оттаивания ● Высокая адгезия - прочность при отрыве от бетона в возрасте 28 суток >0,6 МПа ● Предел прочности при сжатии >40 МПа – на уровне прочности конструкционного бетона ● Предел прочности при изгибе >7 МПа – в 2-2,5 раза выше, чем у аналогичных материалов Указания по устройству гидроизоляции: с маркой по водонепроницаемости W 16 с общей толщиной 0,8-1 мм на площади 5 кв. м Работы производить при температуре окружающего воздуха и основания от +10°С до +35°С. 1) Бетон или кирпич очистить металлической щеткой от непрочно держащихся частиц, загрязнений, пыли, промыть и насытить водой. 2) Кистью обработать поверхность основания кислотным составом "ХИМФРЕЗ" с расходом 0,2 л на 1 кв. м. (1 л на 5 кв. м). При растворении цементной пленки выделяются пузырьки углекислого газа. Состав не содержит соляной и других кислот и веществ, разрушающих минеральные основания! 3) Порошок состава-антисептика "АСЕПТИК" растворить в 1,5 л воды и кистью или валиком пропитать основание. Раствор пригоден к использованию в течение 7 сут. после приготовления. 4) В ведро залить 600 мл воды, засыпать 1 пакет (2,5 кг) сухой смеси "КРИСТАЛЛИН W16" и перемешать вручную или электродрелью с насадкой в течение 5 мин. Выдержать растворную смесь без перемешивания 5 мин и еще раз перемешать. Растворная смесь готова к применению в течение 30-40 мин. 5) Сухой бетон и кирпич смочить водой до насыщения. Избыток воды убрать ветошью. 6) Кистью, валиком, распылителем нанести 1-й слой растворной смеси "КРИСТАЛЛИН W16" толщиной 0,4-0,5 мм. Сушка на воздухе 0,5-1 ч. 7) Приготовить (аналогично первой) вторую порцию растворной смеси для нанесения 2-го слоя покрытия. 8) В перпендикулярном направлении нанести 2-ой слой растворной смеси "КРИСТАЛЛИН W16" толщиной 0,4-0,5 мм. 9) В течение 1-3 суток поддерживать покрытие во влажном состоянии, опрыскивая его водой. 10) Через 7-14 суток поверхность протереть влажной отжатой ветошью, просушить на воздухе 2 ч и при необходимости произвести окраску, оштукатуривание или водоотталкивающую пропитку силиконовым гидрофобизатором "ПОРЦЕМ". Требования безопасности: Материалы пожаробезопасны. Работать в спецодежде, защитных очках, резиновых перчатках. При попадании материалов на кожу, в глаза, на слизистые – промыть водой. Упаковка: Очиститель – Активатор адгезии "ХИМФРЕЗ" п/э канистра 1 л Антисептик "АСЕПТИК" п/э пакет 50 г (для растворения в 1,5 л воды) Сухая гидроизоляционная смесь "КРИСТАЛЛИН W16" 5 кг (2 п/э пакета по 2,5 кг) Транспортирование: в неотапливаемых контейнерах, обеспечивая защиту от увлажнения. Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления в заводской упаковке в неотапливаемых складах при температуре до +50°С, обеспечивая сохранность упаковки и защиту от увлажнения.